Перечень трансмиссионных масел, допущенных для эксплуатации коробок передач ЯМЗ

Рекомендуемые для эксплуатации КП ЯМЗ классы вязкости

трансмиссионных масел в зависимости от температуры

окружающего воздуха

Перечень трансмиссионных масел, допущенных для

эксплуатации коробок передач ЯМЗ

| Марка масла | Обозначение масла по ГОСТ 17479.2 | Группа эксплуатационных св-в по API | Обозначение масла по РД 37.319.035 | Класс вязкости по SAE J306 | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТСп-15К ГОСТ 23652-79 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 85W-90 | ОАО «Омский НПЗ» ОАО «Ярославский НПЗ им. Менделеева» |
| ТСп-15К ГОСТ 23652-79 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 80W-90 | ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» ООО НПЦ «ИсанТАТ» |
| АнгролТСп-15К ГОСТ 23652-79 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 85W-90 | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» |
| ТАД-17И ГОСТ 23652-79 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 85W-90 | ОАО «Завод им. Шаумяна» ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» |
| Омскойл К ТУ 0253-019-00219158-95 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 80W-90 | ОАО «Омский НПЗ» |
| Яр.МаркаТ ТУ 0253-019-00219158-95 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 80W-90 | ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» |
| ТМ-3-18к ТУ 0253-005-57352960-02 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 85W-90 | ОАО «Орскнефтеоргсинтез» |
| Яр.Марка Супер Э ТУ 0253-019-00219158-95 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 80W-90 | ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» |
| Яр.Марка Гипоид ТУ 0253-019-00219158-95 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 85W-90 | ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» |
| ЛУКОЙЛ ТМ типа ТСп-14гип ТУ 38.40144-2001 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 85W-90 | ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» |
| ЛУКОЙЛ ТМ-5-18 ТУ 38.601-07-23-03 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 75W-90 | ООО «ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез» |
| ЛУКОЙЛ ТМ-5 ТУ 0253-071-00148636-95 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 85W-90 | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |
| Татнефть ТМ-5-18 ТУ 0253-003-54409843-03 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 75W-90 | ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» |
| TITAN 5 SPEED SL | ТМ-5-18 | L-5 LS/ GL-5 / GL-4 / GL-3 | ЯМЗ-Т-5 | 75W-90 | FUCH PETROLUB AG г.Маннгейм ООО «ФУКС ОЙЛ» г. Ярославль |
| Mobilube 1SHC | ТМ-5-18 | GL-5 / GL-4 MT1 | ЯМЗ-Т-5 | 75W-90 | Компания «Exxon Mobil» |
| Esso Gear Oil GP | ТМ-3-18 | GL-4 | ЯМЗ-Т-3 | 80W-90 | Компания «Exxon Mobil» |

Примечание: для коробок, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение импортных трансмиссионных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не менее GL-4 класса вязкости.

Примерное соответствие между классами вязкости

трансмиссионных масел по SAE J306 и ГОСТ 17479.2

| ГОСТ 17479.2 | SAE J306 | Максимальная температура при вязкости 150000 сП, С |
| --- | --- | --- |
| Класс вязкости | Вязкость кинематическая при 100С, сСт | Класс вязкости | Вязкость кинематическая при 100С, сСт |  |
|  | min | max |  | min | max |  |
|  |  |  | 70W | 4,1 | – | минус 55 |
| 9 | 6,0 | 10,99 | 75W | 4,1 | – | минус 40 |
| 12 | 11,0 | 13,99 | 80W | 7,0 | – | минус 26 |
|  |  |  | 85W | 11,0 | – | минус 12 |
|  |  |  | 80 | 7,0 | 11,0 | – |
| 18 | 14,0 | 24,0 | 85 | 11,0 | 13,5 | – |
|  | 25,0 | 41,0 | 90 | 13,5 | 4,0 | – |
|  |  |  | 140 | 24,0 | 1,0 | 4 |
|  |  |  | 250 | 41,0 | – | 5 |

ПРИМЕЧАНИЕ: 1сП = 1 мПа*с; 1сСт = 1 мм2/с.

Примерное соответствие обозначений уровня

эксплуатационных свойств трансмиссионных масел

| РД 37.319.035-03 ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | ГОСТ 17479.2 | API |
| --- | --- | --- |
| ЯМЗ-Т-3 | ТМ-3-18 | GL-3 |
| ЯМЗ-Т-4 | ТМ-4-18 | GL-4 |
| ЯМЗ-Т-5 | ТМ-5-18 | GL-5 |

ГОСТ 17479.2 – Стандарт «Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение».

API – Американский институт нефти.