Информационный бюллетень №166

Управление по

Рассмотрение рекламации на двигателях семейства ЯМЗ-530.

Стук двигателя в районе головки цилиндров.

(поломка стержня выпускного клапана)

гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия,  25  марта  2016 г.

Рассмотрение рекламации на двигателях семейства ЯМЗ-530.

•   Выпускные  каналы  головки  цилиндров  покрыты  твердым  смолянистым  отложением  ( рис. 2

Начальника 
	цеха

Менеджера  по 
	запасным

частям

Приемщиков

Внешнее  проявление:

Внимание!

Мастеров 
(бригадиров)

Технических 
специалистов

Для  дополнительной  проверки  рекомендуется    проверить  выпускные  клапана  на  соответствие  размера  стержня  клапана  и 
направляющей  втулки   нормативным  величинам  (таблица  1).

Стук двигателя в  районе головки цилиндров

Довести  до 
	сведения:

Технического  директора 
	(сервис-менеджера)

Тема/проблема:

Рассмотрение рекламации на двигателях семейства ЯМЗ-530.

Стук двигателя в районе  головки  цилиндров.

Модель:

Семейство ЯМЗ-530

Стук двигателя в районе головки блока цилиндров.

Описание  повреждений  двигателя:

•   Неисправности деталей газораспределительного механизма, в том числе: поломка стержня выпускного клапана в зоне 
	сухарей  (рис1),  выпадение  траверсы  выпускных  клапанов,  возможна  деформация  штанги  и  другие  повреждения

•   Выпускные клапана нескольких цилиндров во втулке клапана перемещаются с  затруднением или заклинены.

)

•    Стержни   всех   выпускных  клапанов   и  втулки    направляющих   покрыты   смолянистыми  отложения  (.  рис.  3).не

характерными  для  состояния  клапанов  при  работе  двигателя  на  качественном топливе (рис.4)

Необходимо  также  убедиться  в  отсутствие  задиров  и  повреждений  на  поверхности  стержня  клапана  и  поверхности 
направляющей  втулки,  которые  могли  образоваться  при  перемещении  загрязненного  клапана  в  направляющей  втулке.

Очистка  деталей  от  нагара  выполняется  при  необходимости.  Установка  очищенных  механическим 
	способом  выпускных  клапанов  в  двигатель  запрещена.

2

Рассмотрение  рекламации  на  двигателях  семейства  ЯМЗ-530.

Статус

,

ремонта

Стук  двигателя  в  районе  головки  цилиндров

Причины  неисправности

При  сгорании  не  соответствующего  топлива  на  стержнях  клапанов  образовался  нагар  который  привел  к  нарушению 
подвижности  клапана  в  направляющей  втулке  и  его  заклиниванию.  В  результате  заклинивания  клапана  происходит

поломка  или  повреждения  одной  или  нескольких  деталей  газораспределительного  механизма,  в т ом чи с л е к лапана

траверсы,  коромысла,  штанги  и  т.п.

В  связи  с  тем  что  причина  неисправности  вызвана  применением  не  соответствующих  эксплуатационных  материалов 
(дизельного  топлива) случай  не  является  гарантийным.  Ремонт  производится  за  счет  потребителя  путем  очистки  не

поврежденных  клапанов   согласно  справочной  информации,    а  также  замены  поврежденных  деталей.

Рис.  1.

Рис.

2.

3

Рассмотрение  рекламации  на  двигателях  семейства  ЯМЗ-530.

Клапан

4.

Рис.

выпускной

с

применением

Стук  двигателя  в  районе  головки  цилиндров

Рис.  3.  Клапан  выпускной  с  отложениями  на  стержне  клапана, 
характерными  для  использования  несоответствующего  топлива

работающий 
рекомендованного  топлива

4

Рассмотрение  рекламации  на  двигателях  семейства  ЯМЗ-530.

2002;  ТЕМП-100  с

(25-30  кг/м³),  при

(25-30 кг/м³),  направленными

клапана

температуре   раствора   75-85°С

струями

отсутствуют

Справочная  информация

2149-171-10964029-

.

от

клапана

считать  удовлетворительным,

пятна  загрязнений.

стержня  клапана  и на  фаске

Стук  двигателя  в  районе  головки  цилиндров

Принципиальная  методика  очистки  клапана  ГРМ.

Мойка  и  очистка  клапанов  от  загрязнений  может  быть  выполнена  в  моечных  машинах  карусельного

типа   в   растворе  синтетических   моющих   средств   (СМС)

типа   МС-15; МС-37  (ТУ

концентрацией   25-30  г/л

Допускается    мойка    в    выварочных

моечных

ваннах

методом

погружения

с

интенсивным

перемещением   раствора   СМС,

с   концентрацией   25-30 г/л

насоса  или  барботажем  сжатого  воздуха.

Качество  очистки                следует

если  на  участке  А

тарелки

5

Рассмотрение  рекламации  на  двигателях  семейства  ЯМЗ-530.

или  не    равномерного)

не

для

Допустимые

целей

процессе

предел

Стук  двигателя  в  районе  головки  цилиндров

Таблица  1. Геометрические  параметры  клапанов  и  втулок

Размеры,  мм

Место  измерения  и

Номинальные

инструмент

Комментарий

Стержень  выпускного  клапана

Учитывая  уменьшение  диаметра

стержня  клапана  в  следствии

естественного  износа  (равномерного 
или  не  равномерного)  в  процессе

Ø 6,956±0,007

Ø 6,94…6,96

Измерение  выполнять

микрометром  на

отрезке  длиной  88,5 мм

эксплуатации,  нижний  предел

фактического  размера  стержня  клапана

регламентируется

исследования  причины  заклинивания

Втулка  клапана  направляющая

Учитывая  увеличение   диаметра  втулки

Ø7+0,015

Ø 7,000…7,04     Инструмент  с  точностью

измерения  0,01  мм

направляющей  в  следствии

естественного  износа  (равномерного

в 
эксплуатации,  верхний

фактического  размера   втулки

направляющей  не  регламентируется 
для  целей  исследования  причины

заклинивания

6