# Внедрение герметика под бурт гильз 7511.1002021-01 и 7511.1002021-10

# на двигателях производства ОАО «Автодизель» V-6, V-8 экологического класса Евро-2

Информационный бюллетень № 67/2012 от 19 сентября 2012г.

Данное изменение произошло с целью упрощения конструкции гильзы. При этом допускается комплектовать один двигатель гильзами обоих исполнений (с канавкой и без канавки). Перед установкой гильзы (при отсутствии на верхнем посадочном пояске канавки под уплотнительное кольцо) в блок цилиндров на середину нижнего торца расточки блока под гильзу цилиндра наносится непрерывный замкнутый валик Ø2-3 мм герметика Loctite 5910 (силиконовый) или  Анатерм-505 Д (анаэробный) с помощью монтажного дозатора.

Герметик Loctite 5910 или  Анатерм-505 Д наносится валиком на чистую обезжиренную (с помощью протирки салфеткой, пропитанной изопропиловым спиртом или ацетоном) поверхность. Установка гильзы в расточку блока должна быть выполнена не позднее, чем через 7-8 минут после нанесения герметика (это требование только при использовании силиконового герметика). При этом сопрягаемые части должны быть сжаты усилием, достаточным для полного распределения герметика по прилегаемой плоскости и заполнения зазора между ними с целью обеспечения полной герметичности соединения.

Внимание! Излишки герметика, выдавленного из стыка на верхнюю поверхность бурта и блока цилиндров, необходимо вытереть обтирочной салфеткой. Прижим гильзы при ее установке выполняется штатным технологическим приспособлением.

После установки гильзы необходимо контролировать выступание ее бурта над привалочной плоскостью блока цилиндров.

Выступание бурта должно быть 1,6 +0,035 -0,065 мм.

Внимание! При установке в расточку блока гильзы перекос ее не допустим (выступание бурта должно быть в пределах

допуска).

Было                                                             Стало

Рис 1.

3